一次性可降解餐饮具通用技术条件
GB 18006.1-1999

批准日期　1999-11-19               实施日期　2000-01-01

国家标准

一次性可降解餐饮具通用技术条件
GB 18006.1-1999

1 范围

本标准规定了一次性可降解餐饮具主要类型、基本技术要求、外观和 使用性能、卫生要求、降解性能、检验方法、检验规则及产品标志、包装、 运输、储存要求。
　　本标准适用于用光-生物降解性材料或生物降解性材料生产的一次性餐 饮具。一次性可浆解方便面碗的耐温性能、卫生要求及降解性能也应符合 本标准。

2 引用标准（略）

3 定义（略）

4 产品分类

按降解方式、原材料和生产工艺可分以下两大类、五种类型：
4.1 生物降解性材料类：
    （1）纸制（纸板涂膜型、纸浆模塑型）
    （2）植物纤维模塑型（冷压、热压及发泡型）
    （3）食用粉模塑型
4.2 光-生物降解性材料类：光-生物降解塑料（非发泡）型

5 基本技术要求

5.1 必须用无毒、无害、清洁无污染，符合国家食品卫生及环境保护法规、 标准的原材料制作一次性可降解餐饮局。
5.2 所用助剂及内涂料的品种、使用范围及用量必须符合GB 9685规定。使用进口助剂及内涂料，也必须符合我国规定的品种和质量标准；首次在我国 使用的新产品或进口产品，用前必须依据国家现行食品卫生管理规定，备好 所需资料和证明办理审批手续。
5.3 不得使用以下原材料、助剂、涂料及化学制剂制作、加工一次性可降解 餐饮具。
  　a）未经去污染处理的天然材料及其粗加工品；
  　b）失效变质、霉变或被污染；
  　c）有害物质含量不符合卫生标准；
  　d）回收再生材料；
　  e）荧光增白剂。
5.4 成品废弃物除应符合本标准要求的降解性能外，还应具有回收价值、便于 再生利用，或便于卫生填埋及高温堆肥处理。

6 成品外观及使用性能

6.1 成品外观应符合以下要求：

a）正常色泽，无异味；
　b）表面平整洁净、质地均匀、无划痕，无皱折、剥离，无破裂及穿孔；
　c）表面无油污、尘土、霉变及其他异物；
　d）边缘光滑、规整。带盖品盖合方便平整，反弹性盖应可别扣。

6.2成品使用性能应符合表1要求。

表1 使用性能要求

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积偏差% | ±5 |
| 2 | 耐温试验(95℃±5℃的油、水， 60℃环境恒温30min) | 无变形、起皮、起皱， 无阴渗、漏 |
| 3 | 餐局负重试验(室温下负重3kg) | 高度变化≤5% |
| 4 | 盖体对折试验15次 | 无断裂 |
| 5 | 跌落试验1次 | 无裂损 |
| 6 | 天然材料制品含水量，% | ≤7 |

7 卫生要求

7.1 光-生物降解性材料餐饮具，其卫生指标应符合相应塑料成型品的国家现行卫生标准。
7.2 生物降解性材料餐饮具，其卫生指标应符合表2要求。

表2 生物降解性材料餐饮具的卫生要求

| 序号 | 项目名称 |  | 产品类型及指标要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纸板涂膜 | 纸浆模塑 | 植物纤维模型 | 食用粉模塑 |
| 01 | 蒸发残渣 mg/L | 水，60℃，2h | ≤30 |  |  |  |
|  |  | 正己烷，20℃，2h | ≤30 |  |  |  |
|  |  | 4%乙酸，60℃，2h | ≤30 |  |  |  |
|  |  | 65%乙醇，20℃，2h | ≤30 |  |  |  |
| 02 | 高锰酸钾消耗量 (蒸馏水，60℃，2h)，mg/L |  | ≤10 | - |  |  |
| 03 | 重金属 (4%醋酸， 60℃，2h) | 以Pb计，mg/L | ≤1 |  |  |  |
|  |  | 以As计，mg/kg | ≤1 |  |  |  |
|  |  | 以Cd计，mg/L | - |  | ≤0.2 | - |
| 04 | 荧光性物质(254nm及365nm) |  | 任何一份100cm2样品荧光面积不得大于5cm2 |  |  |  |
| 05 | 甲苯二胺(4%乙酸),mg/L |  | ≤0.004 | - |  |  |
| 06 | 氟(蒸馏水,60℃,2h),mg/L |  | - | 0.2 | - |  |
| 07 | 有机磷农药残留,mg |  | - |  | 符合附录A | - |
| 08 | 黄曲霉素B1,μg/kg |  | - |  | ≤5 |  |
| 09 | 苯并(a)芘,μg/kg |  | - |  | ≤5 |  |
| 10 | 脱色试验 | 冷餐油或无色油脂 | 阴性 |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 阴性 |  |  |  |
|  |  | 浸泡液 | 阴性 |  |  |  |

7.3 出厂合格品的细菌指标应符合GB 14934要求，霉菌计数不得大于50个/g。

8 降解性能

8.1 光-生物降解性材料餐饮具，其降解性能应符合表3要求。

表3 光-生物降解性材料餐饮具降解性能要求

| 序号 | 项目名称 | 累计辐射量 | 降解指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 裂损级 | 重均分子量下降率,% | <10 000低分子百分含量 | 羰基指数 | 霉菌侵蚀，级 | 二氧化碳生成 |
| 01 | 野外曝晒架曝露试验 | A | ≥Ⅱ | ≥80 | ≥20 | ≥1.5 | - | - |
|  |  | B | 碎化 粉化 | ≥90 | ≥40 | ≥4.0 | ≥1 | 阳性 |
| 02 | 氙灯光源曝露试验 | C | ≥Ⅱ | ≥70 | - | ≥1.5 | - | - |
| 注："A"、"B"、"C"为累计辐射量参考值，分别为(310±10)MJ/m2、(590±10)MJ/m2及16800KJ/m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2 生物降解性材料餐饮具，其降解性能应符合表4要求。

表4 生物降解性材料餐饮具降解性能要求

| 01 | 试验名称 | 指标要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸制品 | 植物纤维制品 | 食用粉制品 |
| 01 | 霉菌浸蚀试验 级 | ≥Ⅲ | ≥Ⅳ | ≥Ⅳ |
| 02 | 纤维素酶浸蚀试验(眼观) | 黄橙色 | - | 黄橙色 |
| 03 | 需氧堆肥试验生物降解率,% | >30 | ≥60 |  |
| 注： 1 霉菌浸蚀试验适合于常规检验，02项适合于监督检验中的快速检验。 2 霉菌浸蚀试验常规检验阳性者不再作03项检验，阴性者以03项试验作最终判定。 3 纸板涂PE膜样品，可剪碎后直接作03项检验。 |  |  |  |  |

9 检验方法（略）

10 检验规则（略）

11 包装、标志、运输、储存（略）